|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### TR 5008/00 |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 08.01.96 г. Описание АДГЕЗИВНЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: |  | Для обеспечения адгезии к меламиновой бумаге и другим трудно окрашиваемым поверхностям. |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ нанесения: |  | Валковая окрасочная машина, аирмикс и безвоздушные пистолеты. |  |  |  |  |  |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть В Растворитель |  | TR 5008 TH 2580 DT 452 |  | Вальцы 100 40 – |  |  | Распыление 100 40 30 – 50 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  |  | TR 5008 TH 2580 |  |  | 18  1 20  1 |  |  |
|  | Плотность (кг/л): |  |  | TR 5008 TH 2580 |  |  | 0,920  0,030 1,001  0,030 |  |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С) |  |  | TR 5008 61  3 сек |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособность (смесь для распыления): |  |  | 4 часа |  |  |  |  |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): |  |  | От 5 до 50 |  |  |  |  |  |
|  | Количество слоев: |  |  | Только 1 |  |  |  |  |  |
|  | Время сушки (при 20 С): |  |  | 5 – 10 минут |  |  |  |  |  |
|  | ИК – форсированная сушка: |  |  | 50 – 60 сек |  |  |  |  |  |
|  | Последующие слои: |  |  | Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 30 минут и не позднее 3 часов. |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности: |  |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |  |  |  |  |
| Общие характеристики: TR 5008 представляет собой адгезионный барьерный грунт для обеспечения адгезии к большинству типов меламиновой бумаги и другим проблемным поверхностям. ##### Альтернативные формулы смешивания: В качестве адгезивного грунта для ламинированной и пропитанной бумаги (меламиновой бумаги): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формула смешивания: |  |  |  |  | По весу: TR 5008 100 TH 1400 50 DT 452 50 |  |  |  |
|  | Способ нанесения: |  |  |  |  | Лакораспылительный пистолет |  |  |  |
|  | Жизнеспособность |  |  |  |  | 4 часа |  |  |  |
|  | Время сушки (при 20 С): |  |  |  |  | От пыли 10 –15 минут На отлип 50 – 60 минут До покраски 3 – 4 часа |  |  |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): |  |  |  |  | От 30 до 60 |  |  |  |
|  | Количество слоев: |  |  |  |  | Только 1 |  |  |  |
|  | Последующие слои: |  |  |  |  | Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позднее, чем через 24 часа. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## TR402700. DOC Дата издания: 09.09.97 г. _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### TR 5008 |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 08.01.96 г. Описание АДГЕЗИВНЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Альтернативная формула смешивания: В качестве барьера для смолистых пород древесины: |  |  |  |  |
|  | Формула смешивания: |  | По весу: TR 5008 20 TH 1400 100 DT 452 100 |  |
|  | Способ нанесения: |  | Лакораспылительный пистолет |  |
|  | Жизнеспособность |  | 6 часов |  |
|  | Время сушки (при 20 С): |  | От пыли 5-10 минут На отлип 50 – 60 минут До покраски 4 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): |  | От 40 до 60 для каждого слоя |  |
|  | Количество слоев: |  | От 1 до 4 |  |
|  | Интервал между слоями: |  | От 1 до 24 часов |  |
|  | Последующие слои: |  | Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позднее, чем через 24 часа. |  |
| Особые указания: Из-за огромного разнообразия сортов ламинированной и меламиновой бумаги рекомендуется проводить тест на совместимость с лакокрасочной системой каждый раз перед использованием нового сорта бумаги. Отвердители ТН 1400 и ТН 2580 TH 790-20 чрезвычайно чувствительны к влаге. Всегда плотно закрывайте тару после их отбора. В жаркую погоду разбавитель DT 452 может быть заменен более медленным, например, DT 446. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |