|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## DT 452. DOC Дата издания: 16.10.00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### DT 0452/00 |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 21/07/97 Описание РАСТВОРИТЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | 0,850  0,030 |  |
|  | Температура вспышки: |  | - 1С |  |
|  | Скорость сушки (макс 100 – мин 0): |  | 70 |  |
|  | Сопротивляемость (МОм/см при 20С): |  | 50  15 |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. |  |
| Общие характеристики: DT 0452/00 – растворитель для полиуретановых покрытий. При производстве этого растворителя использовалось сырье высокого качества; входящие в его состав компоненты обеспечивают хорошее испарение. Имея высокую скорость испарения, он уменьшает вязкость полиуретановых покрытий и в то же время увеличивает их жизнеспособность. DT 0452/00 может использоваться как для полиуретановых грунтов, так и для полиуретановых лаков в любое время года за исключением самых жарких месяцев, когда более предпочтителен растворитель DT 0442/00. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |