|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## DX 986. DOC Дата издания: 16.10.00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### DX 986 |  | Описание РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МОРИЛОК. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | 0,820  0,030 |  |
|  | Температура вспышки: |  | -16 С |  |
|  | Время сушки (макс. 100-мин. 0). |  | 30 |  |
|  | Сопротивляемость (Мом/см при 20°С) |  | 5 |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении условий хранения срок годности неограничен. |  |
| Общие характеристики: DX 986 – растворитель, подходящий для использования с морилками серии XM7100/XX, XM8000/XX and XM8100/XX. DX 986 это растворитель высокого качества, который позволяет решить ряд проблем, которые особенно возникают при использовании автоматический системы нанесения. По сравнению с обычными растворителями DX 986 имеет следующие преимущества: - При нанесении фиксированными пистолетами, он гарантирует равномерную матовость и равномерное окрашивание пор субстрата. - При нанесении качающимися или вращающимися пистолетами, он гарантирует равномерное распределение морилки по укрываемой поверхности - При нанесении обычными пистолетами, он улучшает смачиваемость пор и улучшает растекаемость - При окрашивании ясеня и дуба, он гарантирует равномерное высыхание без образования пятен. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |