|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 08/06/12 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 10/07/08 Код Описание ### TZ 93**/00 МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК, СТОЙКИЙ К ### ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН-4H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение по глянцу | 5, 10, 15, 25 и 40 % |  |
|  | Область применения: | Плоские детали мебели, кухонные фасады, рамы. |  |
|  | Способ нанесения: | распыление |  |
|  | Рецептура смешивания: | По весу (кг) TZ 93**/00 100 TH 0790/00 20 DT 0452/00 40-70 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучего вещества (%): | 32 ±2 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1.000 ± 0.030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) | 100" ± 10" |  |
|  | Время жизни | Примерно 3 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 80 до 120 |  |
|  | Время сушки (100 г/м² при 20°C): | От пыли 10’-15’ На отлип 20’-30’ До складирования 6-8 часов |  |
|  | Ускоренная сушка | Обдув 10’-15’ Горячий воздух50°C 40’-50’ Охлаждение 10’-15’ |  |
|  | Срок годности: | 12 месяцев |  |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка ПУ или УФ-отверждаемых грунтов. TZ 93** это акрилово-полиуретановый лак, который демонстрирует равномерную матовость и гладкость поверхности, а также отличную твердость. В его состав входят специальные смолы, которые гарантируют устойчивость к образованию царапин. Он особенно рекомендуется для не желтеющих систем отделки и в качестве финишного покрытия для мореной древесины. В летний период времени рекомендуется растворитель DT 0040/00 для улучшения смачиваемости. Не рекомендуется наносить TZ 93**/00 на лаконаливной машине. После долгого периода хранения, необходимо проверять материал на возможность появления осадка и тщательно перемешивайте. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |