|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.05.12 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 18/04/12. Код описание AU 0406/13 ГИДРОПЛЮС: ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВИМЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МДФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвета | 13 - белый |  |
|  | Область применения: | плоские детали, рамы, плинтуса, двери |  |
|  | Метод нанесения: | обычные, безвоздушные, аирмикс краскорапылители |  |
|  | разбавление | Максимум 5% воды |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 58 + 1 |  |
|  | Плотность (кг/л) | 1,393±0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 ºС) | 70”±5” |  |
|  | Рекомендуемый вес мокрого слоя ( г/кв. м) | 80 - 200 на слой |  |
|  | Количество слоев: | максимум 3 |  |
|  | Срок годности: | 12 месяцев |  |
| AU 0406/13- это однокомпонентный водоразбавимый грунт, подходящий для нанесения распылением на МДФ или мазонитовые плиты. Высокий сухой остаток и большая концентрация пигмента обеспечивают отличную укрывистость и ровный цвет даже при весе мокрого слоя 100 -150 г/м² благодаря отличной смачиваемости. Благодаря эластичности, материал может быть высушен в печи (максимум 180 г/м²) при обдуве тёплым воздухом 40°С и скорости конвейера 5 м/с. При этих условий, поверхность высохнет «на отлип» приблизительно, через 8 минут. Чтобы уменьшить время сушки, рекомендуется применение NIR ламп (лампы длинноволновой ИК области). При комнатной температуре (20°С, 65% влажности), время сушки «на отлип» составляет 25 минут, время сушки до шлифовки – не менее 60 минут. Внимание: - При нанесении температура материала, субстрата и воздуха должна поддерживаться выше 15 º С. - Остатки материала (при смывании водой) должны уничтожаться в соответствии с действующим законодательством. Не сливайте остатки материала в канализацию. - Ввиду большого разнообразия материалов, используемых для отделки древесины, при переходе от материалов на основе растворителя к водозразбавимым материалам, следует консультироваться с технологами поставщика с целью определить, подходит ли для этого производства ваше оборудование, или есть необходимость приобретать специально разработанное с этой целью. В частности, необходимо проверять соответствие электростатических пистолетов, насосов, клеев, как для обработки водных материалов, так и для упаковки, шлифовальной бумаги и т.д. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |