|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## хр1880хх. DOC Дата издания: 09.09.97 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 05.07.96 г. Код Описание ### ХР 1880/ХХ «ПАТИНОЛ» - ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ ГЛЕЙЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовые цвета (ХХ): | 00 – бесцветный 07 – желтый 08 – красный | 22 – черный 90 – красное дерево 92 – орех |  |
|  | Область применения: | Окраска плоских, точеных, фрезерованных деталей. |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Содержание нелетучего вещества (%): | В зависимости от цвета: 44 ÷ 47 |  |  |
|  | Плотность (кг/л): | В зависимости от цвета: 1,000 ÷ 1,100 |  |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах): | В зависимости от цвета: 25 ÷ 35 |  |  |
|  | Светостойкость: | Отличная для применения внутри помещений. |  |  |
|  | Время сушки: | 5 – 6 часов при комнатной температуре. |  |  |
|  | Последующие покрытия: | Нитроцеллюлозные или полиуретановые покрытия. |  |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |  |
| Общие свойства: Глейзы серии ХР 1880/ХХ позволяют получить максимальную однородность цвета на пестрых породах дерева. В результате высокого содержания нелетучих веществ, глейз прекрасно заполняет поры и приглаживает волокна лучше, чем обычная морилка. Возможные способы применения: Распыление (ручными, вращающимися или качающимися пистолетами): поскольку продукт требует последующей растирки, его следует разбавить очень медленно сохнущими разбавителями – XS 7, DT 41, DE 703 в количестве от 50 до100% по весу. Если необходимо получить бледный оттенок цвета, то вместо разбавителя следует использовать бесцветную версию глейза – ХР 1880/00 и разбавлять эту смесь следует меньше. Этот способ позволяет сохранить свойства продукта. Серия глейзов ХР 1880/ХХ может также наноситься кистью, при условии, что излишки протираются. Не рекомендуется для лаконаливных машин и электростатических пистолетов. Особые предписания: Продукт может давать осадок, который легко устраняется перемешиванием. Итоговый результат может отличаться для разных типов древесины и используемых разбавителей. При разработке технологии окраски учтите время полного высыхания глейза и проверьте адгезию последующих покрытий. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |