|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29/01/10 _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### TZ 99**/BB ### TZ 99**/NN |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 23/01/04 Описание КОНВЕРТЕР НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цвета: | BB – белый NN – бесцветный |  |  |  |  |  |
|  | Степень глянца: | 10, 25, 35, 60, 85 блеска |  |  |  |  |  |
|  | Область применения: | Плоские детали, погонаж, картинные рамы |  |  |  |  |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные безвоздушные и «аирмикс» пистолеты. Лаконалив. |  |  |  |  |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б (Отвердитель) Растворитель | TZ 99**/BB ТН 0720/00 DT 452 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по весу (кг) 100 50 15 – 25 | по объему (л) 100 65 25 – 35 |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  | TZ 99**/BB 632 TZ 99**/NN 47 1 |  |  |  |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | TZ 99**/BB 1,300  0,030 за исключением TZ 9985/BB 1,2500,030 TZ 99**/NN 0,990 0,030 за исключением TZ 9985/NN 0,910 0,030 |  |  |  |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С) По Брукфильду при 20 С (образец 3,20 оборотов в минуту) |  | TZ 99**/BB 125  5 сек TZ99**/NN 1,700100 |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособность: |  | TZ 99**/BB 4 часа TZ99**/NN 3 часа |  |  |  |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): |  | От 80 до 150 |  |  |  |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): |  | От пыли 5 -10 минут На отлип 30 – 40 минут |  |  |  |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте продукт для устранения осадка. |  |  |  |  |
| Подготовка субстрата: Полиуретановый или полиэфирный грунт. Общие характеристики: TZ 99**/BB и /NN специально разработаны для тинтометрических систем. TZ 99**/ NN должен наносится только с добавлением пасты на основе растворителя серии TP 2009/XX. Следует помнить, что при добавлении органической пигментной пасты увеличивается время сушки, снижается твердость и укрывистость по сравнению с неорганическими пигментными пастами. Особые указания: Для получения интенсивных ярких оттенков используется бесцветная основа в пропорции 80/20. Для получения пастельных оттенков используется белая основа в максимальном количестве 4% по объему. Придерживайтесь формулы WOOD-COLOR PLUS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Дата издания: 29/01/04 _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ### TZ 99**/BB ### TZ 99**/NN |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 23/01/04 Описание КОНВЕРТЕР НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ |  |  |
| Проблема выцветания: Даже при использовании нежелтеющих отвердителей, светлые тона подвержены изменению цвета со временем. Существует оборудование для определения с хорошей точностью периода изменения цвета и степени его изменения. Конечный потребитель должен получить значения светостойкости для подобных пигментных покрытий, чтобы оценить их пригодность его требованиям. Лаборатория компании «SHERWIN» может выполнить данную услугу с надлежащей объективностью, хотя лучше обратиться в независимую испытательную лабораторию. Отвердители на замену: Отвердитель TH 720 – снижает склонность к пожелтению. При необходимости можно заменить отвердитель на TH 759 или ТН 712, которые повышают твёрдость поверхности. Отвердитель ТН 755 способствует лучшему смачиванию поверхности, а также придаёт поверхности высокую твёрдость. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |