|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.07.04 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 21.04.04 г. Код Описание ### TZ 58** ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК С ВОСКОВЫМ ЭФФЕКТОМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение по глянцу (**): | 5, 10, 20, 30, 40, 50 |  |
|  | Область применения: | Стулья, погонаж, точеные детали. |  |
|  | Способ нанесения: | Электростатические, безвоздушные и пистолеты типа «аирмикс» |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель | По весу (кг) По объему (л) TZ 58** 100 100 ТН 775 50 50 DT 40 20 - 50 20 - 50 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучего вещества (%): | 44  1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,970  0,030 |  |
|  | Вязкость (по Брукфилду при 20 С, probe 3, 20rpm, в секундах) | 1,350  150 |  |
|  | Жизнеспособность: | 4 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 80 до 150 |  |
|  | Сопротивление (МОм/см) | 350  50 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С, минут): | От пыли 10 На отлип 20 - 30 До складирования 4 часа |  |
|  | Ускоренная сушка (100 г/ кв.м, минут): | Обдув 20 Горячий воздух при 50 С 40 Охлаждение 20 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Общие свойства: TZ 58** - матовый полиуретановый лак, обладающий высокой тиксотропностью, благодаря чему позволяет получить толстый слой лакокрасочной плёнки без образования подтёков. Этот лак особенно удобен для окраски стульев электростатическими пистолетами. Поверхность этого лака на ощупь мягкая и имеет эффект вощения. Отвердители на замену: ТН 727 (50% по весу) для улучшения смачиваемости пор и повышения толщины сухой плёнки. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |