|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.05.06 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### XТ 4022/00 |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97 Описание ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | Область применения |  | Восстановленный шпон |  |  |
|  | Способ нанесения |  | распыление |  |  |
|  | Рецептура смешивания |  | По вес(кг) по объему (л) XT4022/00 100 100 DT1150/00 100-200 100-200 |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  |  | 20.5 ± 1 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20С, секунд): |  |  | 38” ± 5” |  |
|  | Плотность (кг/л): |  |  | 0.910 ± 0.030 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2): |  |  | 10 - 30 |  |
|  | Количество слоев |  |  | Макс. 1 |  |
|  | Время сушки (20 г/м² при 20°C): |  |  | От пыли 2’ На отлип 10’ До складирования 1 час |  |
|  | Ускоренная сушка (20 г/м²) |  |  | Горячий воздух 30-50°C 15’ |  |
|  | До следующего слоя |  |  | Как минимум 1 час |  |
|  | Срок годности: |  |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата Тщательно отшлифовать и очистить древесину от загрязнений. Общие характеристики XT4022/00 – это однокомпонентный барьерный грунт, разработанный для сохранения цвета восстановленного шпона. Сверху на него можно наносить ПУ и ПЭ покрытия, но не акриловые ЛКМ (такие, как TU0054/00, TU74**/00). При работе с субстратом светлых тонов и белым восстановленным шпоном, материал действует как поглотитель УФ излучения, уменьшая пожелтение подложки. XT4022/00 следует наносить очень тонким слоем, то есть желательно при разбавлении добавить большое количество разбавителя (до 200 %), чтобы гарантировать хорошую смачиваемость пор. Если слой будет слишком толстым, то наносимый сверху ПЭ грунт будет способствовать отслоению XT4022/00 от подложки. Особые указания XT4022/00 не предназначен для изолирования смолы на таких породах древесины, как тик, палисандр и т.п. Для этих целей следует использовать TR4027/00 + XT4028/00. |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |