|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.03.99 г. _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 09.12.97 г. Код Описание ### TР 4140/ХХ ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА-КОНЦЕНТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовые цвета (ХХ): | Укрывистые А1-белый А2-охра А5 –черный А8-кирпично-красный | Полу-прозрачные В2-красный В3-амарант В5-фиолетовый В6-темно-синий В8-зеленый В9-фиолетовый С4-лимонно-желтый С7-золотисто-желтый С9-оранжевый |  | Содержащие тяжелые металлы. А9-оранжевый В4-лимонно-желтый В7-золотисто-желтый |  |
|  | Область применения: | Окраска прозрачных полиуретановых лаков и грунтов и корректировка цвета пигментных полиуретановых покрытий |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность (кг/л) |  | Сухой остаток (%) |  |  |
|  | А1 белая А2 охра А5 черная А8 кирпично-красная В2 красная В3 амарант В5 фиолетовая В6 темно-синяя В8 зеленая В9 фиолетовая С4 лимонно-желтая С7 золотисто-желтая С9 оранжевая А9 оранжевая В4 лимонно-желтый В7 золотисто-желтый | 2,110±0,030 1,640±0,030 1,060±0,030 1,840±0,030 1,070±0,030 1,070±0,030 1,000±0,030 1,050±0,030 1,070±0,030 1,050±0,030 1,980±0,030 1,180±0,030 1,130±0,030 2,180±0,030 2,300±0,030 2,110±0,030 |  | 89±3 78±3 54±2 80±3 60±2 54±2 47±1 53±2 55±2 54±2 81±3 65±2 63±2 86±3 86±3 86±3 |  |  |
|  | Светостойкость: | Отличная для интерьера |  |  |  |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |  |  |  |
| Общие свойства: - Хорошая совместимость с полиуретановыми ЛКМ - Плохая совместимость с полиэфирными ЛКМ - Нет совместимости с однокомпонентными материалами на алкидной основе - Хорошая светостойкость. - Хорошая укрывистость и окрашивание - Не ухудшают проводимость электростатических покрытий |  |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.03.99 г. _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Прекращает действие предыдущего издания от 09.12.97 г. Код Описание ### TР 4140/ХХ ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА-КОНЦЕНТРАТ Метод применения: Пасты серии ТР 4140 желательно смешивать только с финишными покрытиями (матовыми или глянцевыми), так как они могут ухудшать шлифуемость при добавлении в больших количествах. Для тонирования следует добавлять небольшое количество пасты 0,05% (5 г на 10 кг основы). Большее количество улучшает гармонизирующую способность, но может ухудшить прозрачность и, следовательно, слегка укрыть текстуру древесины. Для получения укрывистого материала TP 4140 следует добавлять в количестве от 10 до 40%, в зависимости от требуемого цвета. Не следует разбавлять пасту растворителем, надо добавлять ее непосредственно в колеруемый лак. Для полного распределения состав следует тщательно перемешать. Еще лучше смешать пасту с частью колеруемого лака, а затем добавить полученный раствор в остальную массу. Рекомендуется готовить единовременно небольшую порцию для покраски, поскольку дисперсные пигменты, в отличие от растворимых, проявляют значительную склонность к осаждению. Особые указания: ТР 4140/В2 и В3 при смешивании с белым для получения пастельных оттенков, имеют слабую светостойкость. Для светлых оттенков, когда необходимо добавить красную пасту, желательно использовать ТР 4140/А8.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.