|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.09.05 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 28.09.98 г. Код Описание ### TР 3300/XX КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цвета | 04 лимонно-желтый 08 кирпично-красный 09 оранжевый 13 белый 14 синий 22 черный 25 красный 52 охра 53 амарант |  |
|  | Область применения: | Для подкрашивания прозрачных двухкомпонентных акриловых покрытий и материалов двойного отверждения |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Сухой остаток (%): | 35 ÷ 78 в зависимости от цвета |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1.000 ÷ 1.800 в зависимости от цвета |  |
|  | Средняя вязкость | Не измеряется |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Общие характеристики - Отличная совместимость с акриловыми материалами - хорошая укрывистость Способ применения Количество добавляемой пасты TP3300/XX зависит от того, пастельный или нeяркий оттенок надо получить и от системы отверждения (только с использованием отвердителя или отвердитель +УФ-лампы). Также количество пасты зависит от колеруемого покрытия: для материалов с отвердителем можно добавлять до 25%, а для системы двойного отверждении при получении ярких оттенков от 7 % до 15%; пастельных – до 25%. Пасту не следует разводить в растворителе, а добавлять непосредственно в колеруемый лак, после чего тщательно перемешать. Гораздо лучше предварительно смешать пигментную пасту с небольшим количеством основы, после чего добавить смесь в остальной колеруемый материал при постоянном помешивании (желательно, механическом). Желательно однократно готовить небольшое количество продукта; пигменты, входящие в состав пасты, в отличие от дисперсных красителей, имеют склонность к осаждению на дне емкости. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |