|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.06.06 г. _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 19.05.06 г. Код Описание ### TU 213/22 ЧЕРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: | Фасады, точеные части, изделия из MDF, стулья, погонаж, ПУ пена |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TU 213/** 100 100 ТН 713 40 50 DT 452 20-30 30-40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 72 ± 2 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1.360 ± 0.030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) | 30” ± 3” |  |
|  | Жизнеспособность: | 3 часа |  |
|  | Рекомендуемый расход (г/ кв.м): | От 100 до 200 |  |
|  | Число слоев: | До 3 |  |
|  | Интервал между слоями: | От 50 минут до 5 часов |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): | От пыли 10‘ На отлип 50‘ До складирования 8 часов |  |
|  | Ускоренная сушка (100 г/ кв.м, минут): | Обдув 20 Горячий воздух 50 С 60 Охлаждение 20 |  |
|  | Пригодность к шлифовке: | Не ранее чем через 12 часов |  |
|  | Нанесение других продуктов: | Наносить полиуретановую или нитроцеллюлозную эмаль не ранее, чем через 12 часов. |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка и очистка поверхности. Общие свойства: Грунт TU 213/22 хорошо сохнет, отлично шлифуется вручную или механически и хорошо смачивает древесные поры. Особый состав сочетает хорошую укрывистость с максимальной эластичностью слоя. Степень помола пигмента идеальна и исключает проблемы засорения форсунок и фильтров, поэтому он может наноситься как лаконаливным способом, так и ручными и автоматическими пистолетами. Альтернативные отвердители. TH 711 в количестве 30% рекомендуется при нанесении на стулья, гарантирует хорошее время сушки отлично шлифуется. TH 767 в количестве 30% рекомендуется для нанесения на полиуретановую пену, гарантирует отличную адгезию. TH 793 может использоваться в количестве 30% по весу и 40% по объему исключительно для нанесения фиксированными пистолетами на профили в количестве не больше двух слоев. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.06.03 г. _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Прекращает действие предыдущего издания от 19.05.06 г. Код Описание ### TU 213/22 ЧЕРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ.

Особые указания: Хотя грунт TU 213/22 имеет высокую эластичность, он не сможет выдержать значительные деформации субстрата. Пользователь должен заранее убедиться, не растрескивается ли покрытие в конкретных условиях применения, особенно в случае нанесения на клееную фанеру, толстый MDF или фанерованные ячеистые панели. Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.