|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## Pu31700. DOC Дата издания: 18/04/02 _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код Описание ### PU 317/00 ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: | Отделка интерьеров автомобилей |  |
|  | Способ нанесения: | Воздушные и электростатические двухкомпонентные пистолеты |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б (ускоритель) Часть В (катализатор) Растворитель | По весу (кг) PU 317 100 РН 888 1 - 2 РН 999 2 DХ 695 10-15 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 98 + 2 |  |
|  | Плотность (кг/л): | PU 317 1.030 ± 0.030 PH 888 0.915 ± 0.030 PH 999 1.160 ± 0.030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) | 110  10 |  |
|  | Жизнеспособность при 20 С: | Максимум 20 минут |  |
|  | Число слоев: | Максимум 6 |  |
|  | Интервал между слоями при 20С: | От 30 до 45 минут |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | 130 - 200 |  |
|  | Максимальная толщина сухой плёнки: | 800 нм |  |
|  | Время сушки (1 слой 250 г/кв.м, 20 С, минут): | От воздействия пыли 20 На отлип 60 |  |
|  | УФ сушка (при необходимости): | Используйте фотоинициатор RX7106 в количестве 4%. Через 60 мин после нанесения последнего слоя, 180 Вт/см при скорости линии 1,5 м/мин |  |
|  | Пригодность к шлифовке: | Подождать минимум 72 часа при t0=200C или 24 часа после УФ сушки |  |
|  | Срок годности (месяцы): | 6 |  |
| Подготовка субстрата: При необходимости нанести морилки серий ХМ 7100/ХХ или ХМ 8000/ХХ на поверхность, защищенную грунтами (TU 565 с отвердителем TH 765 100% ; TR4027 с отвердителем XT4028 20% для смолянистых пород). Общие свойства: PU 317 – полиэфирный грунт с высокой толщиной сухой плёнки и отличной прозрачностью и эластичностью, который можно полировать после высыхания. Он особенно подходит для окраски интерьеров автомобиля и рулевых колес и специально разработан для проведения тестов в компаниях, производителях автомобилей. PU 317 может отверждаться УФ лампами или посредством химической реакции ускорителя и катализатора как обычный полиэфирный грунт. В случае использования УФ ламп необходимо добавлять фотоинициатор RX 7106. PU 317 может наноситься двухкомпонентным лакораспылительным пистолетом с интервалом между слоями примерно 30 минут. Грунт можно наносить максимум в 6 слоёв с общеё толщиной сухой плёнки до 800 нм. Зимой рекомендуется добавлять PH888 и PH999 по 2% по весу. В летнее время количество РН888 лучше сократить до 1%, чтобы избежать проблем с отслоением. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## Pu31700. DOC Дата издания: 18/04/02 _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Код Описание ### PU 317/00 ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ Внимание! - Полиэфиры применяются при температурах не ниже 20С. - Ускоритель РН 888 и катализатор РН 999 или ускоритель и перикись водорода при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для операторов оборудования. Поэтому сначала смешивайте РU 317 с РН 888 и лишь потом добавляйте РН 999. - При нанесении на отбеленные породы древесины используйте барьерный грунт SC3873 с отвердителем TH2550 в количестве 100%.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.