|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15/09/11 г. _____________ Страница 1 из 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 25/06/09 г. Код Описание ### TL 0335/ABC ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовые цвета (АВС): | укрывистые пигменты: А1 – белый А2 – охра А5 – черный А8 – кирпичный |  | полупрозрачные пигменты: В2 – красный В3 – пурпурный В6 – синий В8 – зеленый В9 – фиолетовый С4 – лимонно-желтый С7 – золотисто-желтый С9 – оранжевый |  |  |
|  | Область применения: | Плоские детали и профили |  |  |  |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные безвоздушные и «аирмикс» пистолеты и лаконаливное оборудование |  |  |  |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TL 0335/ABC 100 ТН 0735/00 70-100 см. таблицу 1 DT 0424/00 5-30 |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  | смотри таблицу 1 |  |  |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | смотри таблицу 1 |  |  |  |
|  | Вязкость (DIN 6 при 20 С, в секундах) |  | смотри таблицу 1 |  |  |  |
|  | Жизнеспособность при 20 С: |  | 5 часов |  |  |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): |  | максимум 200 |  |  |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): |  | От пыли 25 минут На отлип 6 часов До складирования в стопку 72 часа |  |  |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |  |  |
| Подготовка субстрата: Грунтование полиуретановыми или полиэфирными грунтами. Общие свойства: TL 0335/ABC это многоцветная серия глянцевых эмалей с хорошей растекаемостью, удовлетворительной тиксотропностью на вертикальных поверхностях и легким испарением растворителя. Она хорошо подходит для фасадов, рамок, плоских панелей и т.п. Может наноситься одним слоем или двумя слоями с промежутком 1 – 4 часа. Полировка возможна через 3 дня. В жарких условиях добавьте 5-10% растворителей DТ 0041/00, DT 0441/00, или XT 0403/00. |  |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15/09/11 г. _____________ Страница 2 из 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 25/06/09. Код Описание ### TL 0335/ABC ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ Отвердители на замену: - ТН 0733/00 – 70% для увеличения времени высыхания и толщины сухого слоя для темных цветов - ТН 0724/00 –100% для быстрого высыхания и возможности складирования через 18 –24 часа. Толщина сухой пленки ниже, поэтому предлагается нанесение 2 слоев распылением. Хорошая стойкость к пожелтению. Особые предписания: В зимнее время необходимо поддерживать температуру краски и помещения выше 18С и увеличить пропорцию отвердителя вплоть до 100%. TL 0335/АВС содержит органические и неорганические пигменты, в зависимости от цвета (см. таблицу 2). Цвета, основанные на органических пигментах, сохнут медленнее, имеют меньшую твердость и укрывистость, по сравнению с цветами на неорганических пигментах. Важно также отметить, что некоторые цвета, при смешивании с белым для получения более бледных тонов, имеют сниженную светостойкость (чем бледнее оттенок, тем ниже светостойкость). В противном случае, при смешивании с темными цветами или в чистом виде, светостойкость хорошая. Для рецептур, включающих черный цвет, применяйте только TL 335/А5 – состав, специально разработанный для смешивания (TL 0335/57 не пригоден). Все TL 0335/АВС хорошо смешиваются в машине WOOD-COLOR. Перед применением недостаточно просто встряхнуть тару. Содержимое должно быть тщательно перемешано. Серия TL 0335/АВС не подходит для применения на изделиях, используемых вне помещений. Проблема выцветания: Белый пигмент и светлые тона подвержены изменению цвета со временем. Существует оборудование для определения с хорошей точностью периода изменения цвета и степени его изменения со временем. Конечный потребитель должен получить значения светостойкости для подобных пигментных покрытий, для оценки их соответствия его требованиям. Лаборатория компании ARCH может выполнить данную услугу с надлежащей объективностью, хотя, будет даже лучше обратиться в независимую испытательную лабораторию. Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### цвет |  | нелетучие вещества, %2 | плотность кг/л 0,030 | вязкость (DIN 6 при 20с) | % отвердителя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по весу | по объему |  |
|  | А1 | белый | 71 | 1,349 | 50”5” | 70 | 100 |  |
|  | А2 | охра | 62 | 1,159 | 40”5” | 70 | 85 |  |
|  | А5 | черный | 54 | 1,206 | 35”5” | 70 | 85 |  |
|  | А8 | кирпичный | 62 | 1,196 | 45”5” | 70 | 85 |  |
|  | В2 | красный | 54 | 1,029 | 45”5” | 70 | 70 |  |
|  | В3 | пурпурный | 54 | 1,026 | 60”5” | 70 | 70 |  |
|  | В6 | синий | 53 | 1,026 | 50”5” | 70 | 70 |  |
|  | В8 | зеленый | 54 | 1,037 | 25”5” | 70 | 70 |  |
|  | В9 | фиолетовый | 54 | 1,018 | 80”5” | 70 | 70 |  |
|  | С4 | желтый | 62 | 1,290 | 40”5” | 70 | 90 |  |
|  | С7 | золотисто-желтый | 55 | 1,200 | 30”5” | 70 | 84 |  |
|  | С9 | оранжевый | 55 | 1,190 | 40”5” | 70 | 83 |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15/09/11 г. _____________ Страница 3 из 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 25/06/09. Код Описание ### TL 0335/ABC ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### химический состав |  | укрывистость | светостойкость |  |  |
|  |  |  |  | в чистом виде | в смеси с белым |  |
|  | А1 | неорганический | отличная | отличная | ---- |  |
|  | А2 | неорганический | отличная | отличная | отличная |  |
|  | А5 | органический | отличная | отличная | отличная |  |
|  | А8 | неорганический | отличная | отличная | отличная |  |
|  | В2 | органический | слабая1 | хорошая | слабая2 |  |
|  | В3 | органический | слабая1 | хорошая | слабая2 |  |
|  | В6 | органический | слабая1 | отличная | отличная |  |
|  | В8 | органический | слабая1 | отличная | отличная |  |
|  | В9 | органический | удовлетворительная1 | отличная | отличная |  |
|  | С4 | органический | удовлетворительная1 | хорошая | хорошая |  |
|  | С7 | органический | слабая1 | хорошая | хорошая |  |
|  | С9 | органический | слабая1 | хорошая | хорошая |  |
| 1 – при использовании цвета в чистом виде наносите более одного пигментированного слоя, желательно последний слой грунта окрасить пигментной пастой в оттенок, близкий оттенку лицевого слоя. 2 – для приготовления пастельных тонов следует использовать А8 (кирпично-красный). |  |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |  |