|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.03.06 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### TZ 62** |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 10.02.05 г. Описание МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень глянца (**): | 10, 20, 30,35, 45, 50, 75 % |  |  |
|  | Область применения: | Кухонные двери и другие плоские детали мебели, подвергающиеся сильному износу |  |  |
|  | Способ нанесения: | Лакораспылительные пистолеты |  |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | TZ 62** ТН 759 DT 452 | по весу по объему 100 100 50 50 30 40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  | 382 |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | 0,950  0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С) |  | 65  5 сек |  |
|  | Жизнеспособность: |  | 2 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): |  | От 80 до 140 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): |  | От пыли 20-25 минут На отлип 35-40 минут До складирования 90 минут До эксплуатации 7 суток |  |
|  | Ускоренная сушка в минутах, (100 г/ кв.м): |  | Обдув 10 Горячий воздух при 50С 40 Охлаждение 10 |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Полиуретановые, полиэфирные и УФ-отверждаемые грунты с последующей шлифовкой. Общие характеристики: ТZ 62** - полиуретановый лак с хорошей порозаполняющей способностью, гарантирующий твердость и гладкость поверхности. Он подходит для ускоренной сушки теплым воздухом, благодаря скорости испарения растворителя и высокой скорости сушки. Он дает отличные результаты при открыто пористой системе. Это продукт подходит для нанесения на предметы, эксплуатируемые в условиях повышенного износа (столешницы, офисная мебель), где требуется особая твердость рабочих поверхностей. Как альтернатива отвердителю ТН 759, может использоваться ТН 2526, которые улучшает смачиваемость поверхности. DT 13 можно использовать вместо DT 452 в промышленных условиях с при работе с автоматическими пистолетами. Вязкость этого материала может понижаться по сравнению с данными, указанными в технической спецификации. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |