|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.04.07 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### TZ 90** |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 24.01.07 г. Описание ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК, СТОЙКИЙ К ИЗНОСУ И ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень глянца (**): | 10, 20, 30, 40 % |  |  |
|  | Область применения: | Плоские детали мебели, двери, столы, панели, офисная мебель |  |  |
|  | Способ нанесения: | Лаконалив, распыление. |  |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | TZ 90** ТН 759 DT 452 | по весу 100 50 20 – 40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  | Часть А: 49  1 |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | Часть А : 1,030  0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С) |  | Часть А: 110  5 сек |  |
|  | Жизнеспособность: |  | 3 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): |  | От 80 до 120 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): |  | От пыли 15 минут На отлип 30-40 минут До складирования 8-10 часов |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Полиуретановый или полиэфирный грунт и УФ шпаклевки. Общие характеристики: Полиуретановый лак ТZ 90**-это лак, который гарантирует высокую стойкость к образованию царапин и износостойкость. Особенно рекомендуется для офисной мебели. Тщательно перемешать перед использованием для устранения возможного осадка. Отвердители на замену: TH 775- быстрая сушка TH 759-устойчивость к пожелтению; не рекомендуется наносить с помощью безвоздушной системы высокого давления. Растворители на замену: DT 452. Внимание. Для того, чтобы при каждом покрытии получать одинаковую степень блеска, рекомендуется тщательно перемешивать часть А при помощи шпателя. Если необходимо тонировать лак, используйте серию концентрированных морилок ХС 1900/ХХ. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |