|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.10.97 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### GT 920/ХХ |  | ### Прекращает действие предыдущего издания от 02.10.97 г. Описание ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПИГМЕНТНЫЙ ГРУНТ « 92 ЕС» для нанесения экструдером. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставляемые цвета: | 08 - красный 13 – белый 17 – бледно-желтый 22 – черный |  |  |  |
|  | Область применения: | Багет для картин |  |  |  |
|  | Способ нанесения: | Экструдер |  |  |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть B (отвердитель) Растворитель | по весу GT 920/XX 100 ТН 781 10 DT 431 или DT 436 0  5 |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  | Часть А: 77  3 Часть B: 70  1 |  |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | 08 красный 13 белый 17 бледно-желтый 22 черный Часть B | 1,250  0,030 1,350  0,030 1,250  0,030 1,150  0,030 1,150  0,030 |  |
|  | Вязкость (Cps): |  | 50.000  55.000, в зависимости от цвета |  |  |
|  | Жизнеспособность: |  | Около 90 минут |  |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2): |  | От 70 до 80 на слой |  |  |
|  | Количество слоев: |  | От 3 до 5 |  |  |
|  | Интервал между слоями: |  | От 40 до 60 минут |  |  |
|  | Шлифование: |  | Скотч-брайтом по истечении ночи |  |  |
|  | Субстрат: |  | Аюс, рамин, самба |  |  |
|  | Срок годности: |  | 12 месяцев |  |  |
| Общие характеристики: Полиуретановый грунт для нанесения экструдером GT 920/XX оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду, и не требует маркировки, предупреждающей о токсичности. Готовая к нанесению смесь имеет сухой остаток около 75%, а все испаряющиеся растворители относятся к классам IV и V. GT 920/XX – быстросохнущий грунт, наиболее устойчивый к отслоению при покрытии последующими слоями, и наиболее подходящий для шлифования скотч-брайтом. Этот грунт может шлифоваться на следующий день после нанесения даже зимой. Как и со всеми грунтами для экструдеров, первые два слоя должны наноситься с плотно прижатым шаблоном для предотвращения образования пузырьков. Обычно этот грунт используется для получения глянцевой отделки. Наиболее распространенная система покрытия включает нанесение 3-4 слоев GT 920/XX, затем шлифовка, и нанесение 2 слоев TU 160 распылением. При такой отделке багет получается с полностью заполненными порами, и после шлифовки готов к нанесению глянцевой полиуретановой эмали. Глянцевая полиуретановая эмаль TL 335/XX наносится в два слоя с интервалом между ними 2-4 часа, разбавленной растворителем DT 436 в количестве 40-50%. |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |