|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.06.04 г. ____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код Описание ### SU 69** САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение по глянцу: | 20,35,90 |  |
|  | Область применения: | Общего назначения. |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты. |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Растворитель | По весу (кг) по объему (л) SU 69** 100 100 DS 5 20 – 30 25 – 35 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 24  2 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,940  0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) | 60 3 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 100 до 150 |  |
|  | Количество слоев: | 2 для лучшего результата |  |
|  | Интервал между слоями: | От 1 до 4 часов. |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Чистая поверхность или окрашенная водоразбавляемыми морилками. Общие свойства: Первый слой SU 69**, используемый в качестве грунта, имеет прекрасную шлифуемость. Второй слой (отделочный) имеет хорошую гладкость и стойкость к царапинам. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |