Исполнение по блеску, %:25Область применения:Стулья, фрезерованные и гнутые изделия Способ нанесения:Распыление, электростатическое распыление, роботы и вращающиеся дискиРецептура смешивания:                       По весу (кг)По объёму (л)Основа (часть А):TUL 3507/00100100Отвердитель (часть В):TH 0779/005050Растворитель:DT 0452/0020-3030-40

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:48 ± 1Плотность, кг/л:1,000 ± 0,030Вязкость (DIN 6 при 20°C), сек50 ± 5Жизнеспособность (при 20°С), час:2Рекомендуемый вес мокрого слоя, гр/кв.м.80 - 160Количество слоёв:Максимум 2Время сушки (при 140г/кв.м. и 20°С):От пыли                           10 минут

На отлип                         22 минутДо шлифовки                 1-2 часаУскоренная сушка (при 100г/кв.м. и 40°С):40 минутСрок годности:Не ограничен. После длительного хранения необходимо тщательно перемешать продукт для устранения осадка и обеспечения правильного блеска.

Подготовка поверхности:

Тщательная шлифовка, морение водо- или органоразбавимыми морилками (при необходимости).

TUL 3507/00 – полиуретановый прозрачный самогрунтующийся лак. Он демонстрирует хорошую тиксотропность, смачиваемость пор, высокую толщину сухой плёнки и гладкость поверхности. Быстро сохнет.

Отвердители на замену:

TH 0715/00 (50%) – для увеличения толщины сухой плёнки;

ТН 0727/00 (50%) – для применения с помощью электростатического оборудования.

Внимание!

При использовании вращающихся дисков и роботов, а также при нанесении в тропическом климате или жаркое время года рекомендуется полная или частичная замена растворителя на более медленный DT 0041/00 для улучшения смачиваемости пор и растекаемости.

При нанесении на очень пористые породы рекомендуется проводить предварительный тест.

TUL 3507/00

Прозрачный тиксотропный самогрунтующийся лак