|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.02.03 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| прекращает действие предыдущего издания (VS9847/00) от 14/09/99 Код Описание ### ХА 215/NO АНТИЧНАЯ ВОДРАЗБАВИМАЯ МОРИЛКА ### СЕРИИ «ГИДРОПЛЮС» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: | Рамки для картин |  |
|  | Способ нанесения: | Распыление |  |
|  | Разбавление: | От 5 до 20 % питьевой воды. |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 47  1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1,400  0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) | 16  3 |  |
|  | Количество слоев | 1 |  |
|  | Срок годности: | 15 месяцев. |  |
| ХА 215/NO - античная морилка, которая легко удаляется особенно подходящая для создания эффекта разбрызгивания на рамах для картин. Подготовка субстрата: нитроцеллюлозный, акриловый или полиуретановый грунт. Разбавляется водой, когда необходимо получить вязкость, достаточную для создания эффекта разбрызгивания. Этот эффект может быть получен путем нанесения продукта при низком давлении, когда он ложится на поверхность каплями (диаметр форсунки 1,9 – 2,5 мм). Сушка зависит от температуры и влажности и обычно занимает от 20 до 60 минут. После сушки, рамки могут быть покрыты другим материалом, чтобы обеспечить цветовой контраст с базой, что может быть достигнуто путем удаления капель ХА 215/NO скотч-брайтом. ВНИМАНИЕ! - Остатки неиспользованного лака, водяные завесы кабин и т.п. отходы должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию. - После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, имеющихся в обычном воздухе, что вызывает загнивание, определяемое по запаху, изменению цвета и загустению продукта в банке. Для продления срока сохранения продукта, используйте для разбавления питьевую воду, промывайте систему по возможности чаще (желательно дезинфицирующими растворами) и добавляйте бактерицид ХА 4051 регулярно (0,1 –0,2% по массе). |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |