|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.2007 _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### AV 19**/00 |  |  | Прекращает действие предыдущего издания от 15/06/06 Описание ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СТЕКЛА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень блеска (**): | 10, 40, 85 |  |  |  |
|  | Область применения: | Изделия из стекла |  |  |  |
|  | Способ нанесения: | Лакораспылительные пистолеты: обычные, безвоздушные, «аирмикс» типа. |  |  |  |
|  | Рецептура смешивания: | Добавить 3 % XA 4095 и тщательно перемешать |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  |  | 37 ± 2 |  |
|  | Плотность (кг/л): |  |  | 1.030 ± 0.030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) |  |  | 100” ± 10” |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2): |  |  | От 60 до 100 на каждый слой |  |
|  | Количество слоев |  |  | 1 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/м2 и 20С): |  |  | На отлип 2 часа До следующего слоя 8 часов До складирования 24 часа |  |
|  | Срок годности: |  |  | 15 месяцев |  |
| Общие характеристики AV 19**/00 – лак на водной основе, специально разработанный для нанесения на стекло. После добавления XA 4095/00 (3%) он гарантирует отличную адгезию на стекле при эксплуатации внутри помещений. Специальная формула лака гарантирует следующие характеристики: - Высокая твердость поверхности - Тиксотропность - Прекрасная растекаемость - Высокий уровень устойчивости к колебанию температур Подготовка субстрата: Перед нанесением лака поверхность необходимо очистить от загрязнений и жира при помощи спирта. Способ применения: AV 19**/00 можно тонировать при помощи паст на водной основе XA 4099/XX или XA 2006/XX в количестве по объему 900:100 для получения насыщенных оттенков на прозрачной базе. Нанесение. Нанесение распылением (обычные, безвоздушные пистолеты и пистолеты «аирмикс» типа) как горизонтально, так и вертикально. Ниже приведены некоторые рекомендации. 1. Обычный пистолет: 1.9 мм сопло, давление 3-4 бар 2. Аирмикс: сопло 11, давление материала 80-100 бар; давление воздуха: 1-2 бар 3. безвоздушный пистолет: сопло 11 мм, давление материала: 150-200 бар Если наносящее оборудование имеет дефекты (плохие прокладки, слишком высокое давление), это может стать причиной серьезных дефектов покрытия (например, образование пузырей). Мы рекомендуем использовать двухголовочный насос, что помогает повысить механические и химические характеристики. |  |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |  |

|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.2007 _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код ### AV 19**/00 | Описание ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СТЕКЛА |
| --- | --- |
| Сушка: Сушка должна происходить при температуре не ниже 15 С и относительной влажности не более 85%. При несоблюдении этих условий сушка существенно замедляется и образуется менее твердая и устойчивая пленка. Рекомендуется проводить сушку в помещении с теплым (20-30С) сухим воздухом. Особые рекомендации: - Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С и не выше 35° С. - Остатки неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию. - Из-за огромного разнообразия сырья при производстве мебельных материалов, при переходе от ЛКМ на базе органических растворителей на водоразбавляемые ЛКМ необходимо проконсультироваться с поставщиками о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, присадки для водяной завесы окрасочных кабин, материалы упаковки, абразивные материалы, шпатлевки и т.п. - После открытия емкости с материалом, он вступает в химическую реакцию с постоянно содержащимися в воздухе бактериями, возникает опасность порчи материала, что сопровождается появлением характерного запаха и повышением вязкости материала. Это может случиться летом с материалом, стоящим долгое время в открытой емкости. Для улучшения условий хранения открытых емкостей, используйте чистую воду, чаще промывайте оборудование дезинфицирующим раствором, периодически добавляйте ХА 4051 в количестве 0,1÷0,5 %. |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |