|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | ## Tl 0336. DOC Дата издания: 27.01.03 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 09.04.03 г. Код Описание ### TL 336 ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: | Плоские и точеные детали. |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты и наливное оборудование |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | По весу (кг) TL 336 100 ТН 790 50 DT 424 10 – 40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | Часть А: 511 |  |
|  | Плотность (кг/л): | Часть А: 0,9560,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) | Часть А: 754 A + В: 203 |  |
|  | Жизнеспособность при 20 С: | 5 часов |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | От 80 до 180 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С,): | От воздействия пыли 15 минут На отлип 8 часов До складирования 48 часов |  |
|  | Ускоренная сушка : | Не рекомендуется |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Желательно наносить поверх полиэфирного грунта. Общие свойства: Лак TL 336 – бесцветное, светостойкое глянцевое отделочное покрытие с превосходной прозрачностью и растекаемостью. Скорость его сушки меньше, чем у полиуретана, он демонстрирует отличную устойчивость к пожелтению. Оно гораздо менее чувствительно к условиям нанесения, чем глянцевые полиуретановые лаки, поэтому оно менее подвержено дефектам типа пор или бугорков. Для хорошего смачивания субстрата оно должно наноситься в достаточном количестве. Полировка возможно по прошествии 5 дней после нанесения. Особые указания. При нанесении тонких слоев применяйте разбавитель DT 441. Как и все акриловые лаки, отверждающиеся с помощью ТН 790, продукт и покрасочное помещение должны иметь температуру выше 18С. При более низких температурах нарушается равномерность высыхания и лакокрасочная пленка становится более хрупкой. |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |