|  | # ТЕХНИЧЕСКАЯ # СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 05.07.96 КОД Описание XX 4130/00 ЦВЕТОВЫРАВНИВАЮЩЕЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫХ МОРИЛОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: | Стулья и фрезерованные детали. |  |  |
|  | Способ нанесения: | Распыление и погружение. |  |  |
|  | Рецептура смешивания: | Морилка (АС 600/ХХ) 5 – 15 Связующее (XX 4130) 100 Вода 0 – 50 |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): |  | 16  1 |  |
|  | Плотность (кг/л): |  | 1, 010  0,030 |  |
|  | Вязкость (в секундах, DIN 2) |  | 48  3 |  |
|  | Время сушки (при 50 г/кв.м и 20 С): |  | На отлип 60 минут До последующей окраски 16 часов |  |
|  | Ускоренная сушка: |  | Обдув воздухом 40 С в течение часа |  |
|  | Количество слоев: |  | Не более одного |  |
|  | Шлифование: |  | Предпочтительно с помощью металлического войлока |  |
|  | Срок годности: |  | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. Перед применением тщательно перемешивайте содержимое тары до полной однородности |  |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка древесины. Общие характеристики: При окраске буковых стульев с деталями с поперечным резом или с больной древесиной, связующее для водоразбавляемых морилок ХХ 4130 позволяет решить проблему темных пятен на участках с повышенной впитываемостью и делает окраску более равномерной. Возможно разбавление водой, но неоднородность окраски при этом снижается в прямом соответствии с добавленным количеством воды. ХХ 4130 следует использовать с серией морилок АС 600/ХХ в следующей пропорции по весу: - ХХ 4130 100 частей - АС 600/ХХ 5 – 15 частей - Вода 0 – 50 частей Готовить смесь следует в пластмассовой таре. После окунания следует дать время на сток продукта с изделий, не допуская их соприкосновения. После окончания работы, смесь следует слить в оригинальную тару. Необходимо фильтровать смесь от опилок и других нечистот, которые в сочетании с повышенными температурами вызывают необратимую порчу (загнивание), выраженную в появлении характерного запаха и изменении цвета. Этот процесс может особенно ускоряться летом и при использовании неочищенной воды. Поэтому к раствору рекомендуется добавлять 0,1 – 0,2% бактерицидной добавки ХТ 4054. Особые указания: - Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С. |  |  |  |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |  |  |  |  |